# Sistema  4600 CORRER ELEVÁVEL HI com  RPT

Fornecimento e colocação de janelas/portas de correr compostas de caixilhos de liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T-5.

Aro fixo e folha têm uma secção de 160.6-251 mm. e 70 mm. respectivamente. A espessura média dos caixilhos de alumínio é de 2 mm.

Os perfis de alumínio possuem rotura de ponte térmica obtida por inserção de varetas tubulares isolantes de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidade no aro fixo  e 24 na folha. Todas estas varetas de poliamidas são reforçadas com 25% de fibra de vidro.

Ferragens

Consta de ferragens de correr elevaveis que permitem um fácil deslizamento (sobre um trilho de aço inoxidável para impedir o desgaste) da folha mesmo com pesos elevados (até 400 Kg por folha) e dimensões (até 3,35 m de comprimento e 2,90 m de altura). Em posição aberta a folha elevada obriga o rolamento a trabalhar e permite uma ventilação controlada dado que não há contacto da junta com o caixilho. Em posição fechada oferece uma perfeita Estanquidade em todo o perímetro pela acção das juntas comprimidas pelo peso da folha.

Categorias alcançadas em banco de ensaios*:

Permeabilidade ao ar consoante Norma EN 12207:2000		Classe  4

Estanquidade à água consoante Norma EN 12208:2000		Classe  9A

Resistência ao vento consoante Norma EN 12210:2000		Classe  C5

* Ensaio de referência 4.00 x 2.40 m. 2  folhas

Acabamento Superficial:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... efectuado em ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e  selado (colmatagem). A espessura e qualidade da capa anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS QUALANOD com um valor mínimo classe ........  microns.

-Lacado, cor RAL-............. efectuado em ciclo completo que compreende desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pó de poliéster com aplicação electrostática e posterior polimerização a 200º. A qualidade da capa de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT estando a sua espessura compreendida entre 60 e 100 microns.

Perfil interior:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... efectuado em ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e  selado (colmatagem). A espessura e qualidade da capa anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS QUALANOD com um valor mínimo classe ........  microns.

-Lacado, cor RAL-............. efectuado em ciclo completo que compreende desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pó de poliéster com aplicação electrostática e posterior polimerização a 200º. A qualidade da capa de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT estando a sua espessura compreendida entre 60 e 100 microns.