# Sistema  COR-70 Folha Oculta CC16 com  RPT

Fornecimento e colocação de janelas/portas de Canal Cortizo16 compostas por perfis de liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T-5, ferragens e acessórios exclusivos de Canal Cortizo16 para garantir o bom funcionamento e os resultados obtidos nos ensaios.

Aro fixo e folha têm uma secção de 70 mm e 69 mm respectivamente tanto em janelas como em portas. A espessura média dos perfis de alumínio é de 1,5 mm.

Os perfis de alumínio possuem rotura de ponte térmica obtida por inserção de varetas tubulares isolantes de poliamida 6.6 de 35 mm. em aro fixo e 16 e 20 mm. em folha Todas estas varetas de poliamidas são reforçadas com 25% de fibra de vidro.

Sistema de espuma de poliolefina colocada perimetralmente no bastidor do vidro.

Estanquidade por sistema de triple junta de EPDM.

Categorias alcançadas em banco de ensaios*:

Permeabilidade ao ar consoante Norma EN 12207:2000		Classe  4

Estanquidade à água consoante Norma EN 12208:2000		Classe  E1500

Resistência ao vento consoante Norma EN 12210:2000		Classe  C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m. 1 folha

Acabamento Superficial:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... efectuado em ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e  selado (colmatagem). A espessura e qualidade da capa anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS QUALANOD com um valor mínimo classe ........  microns.

-Lacado, cor RAL-............. efectuado em ciclo completo que compreende desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pó de poliéster com aplicação electrostática e posterior polimerização a 200º. A qualidade da capa de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT estando a sua espessura compreendida entre 60 e 100 microns.

Perfil interior:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... efectuado em ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e  selado (colmatagem). A espessura e qualidade da capa anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS QUALANOD com um valor mínimo classe ........  microns.

-Lacado, cor RAL-............. efectuado em ciclo completo que compreende desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pó de poliéster com aplicação electrostática e posterior polimerização a 200º. A qualidade da capa de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT estando a sua espessura compreendida entre 60 e 100 microns.