# Sistema  COR- GALICIA PREMIUM aluminio-madeira com  RPT

Fornecimento e colocação de janelas/portas batentes compostas de caixilhos de liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T-5 unidos a molduras de madeira.

Aro fixo e folha têm uma secção de 66,4 mm. e 85,3 mm. respectivamente. A espessura média dos caixilhos de alumínio é de 1.5 mm. en janela e 1.6 mm. en porta.

Os perfis de alumínio possuem rotura de ponte térmica obtida por inserção de varetas isolantes de poliamida 6.6 de 14,6 mm. e 16 mm. de profundidade. Todas estas varetas de poliamidas são reforçadas com 25% de fibra de vidro.

A união dos caixilhos exteriores de alumínio e das molduras interiores de madeira realiza-se de duas formas: através de fixação independente com presilhas  e através de ensamblagem com junta de EPDM. Em ambos os casos, este conjunto assegura a perfeita absorção das diferentes dilatações destes materiais.

Estanquidade por sistema de triple junta de EPDM.

Categorias alcançadas em banco de ensaios*:

Permeabilidade ao ar consoante Norma EN 12207:2000		Classe  4

Estanquidade à água consoante Norma EN 12208:2000		Classe  9A

Resistência ao vento consoante Norma EN 12210:2000		Classe  C5

* Ensaio de referência 1.23 x 1.48 m. 2  folhas

Acabamento Superficial:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... efectuado em ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e  selado (colmatagem). A espessura e qualidade da capa anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS QUALANOD com um valor mínimo classe ........  microns.

-Lacado, cor RAL-............. efectuado em ciclo completo que compreende desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pó de poliéster com aplicação electrostática e posterior polimerização a 200º. A qualidade da capa de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT estando a sua espessura compreendida entre 60 e 100 microns.

Perfil interior:

-Possibilidade de stock de molduras de madeira de carbalho / mogno / pinho mellis e mais opções baixo encomenda, com acabamento superficial em verniz transparente e aceitado.