# Sistema  COR-VISION CC com  RPT

Fornecimento e colocação de janelas/portas de correr da Canal Cortizo compostas de caixilhos de liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T-5, e ferragens e acessórios exclusivos da Canal Cortizo para garantir o bom funcionamento e os resultados obtidos nos ensaios.

Aro fixo e folha têm uma secção de 116 mm. e 37 mm. respectivamente e uma calha de vidro de 25 mm. A espessura média dos caixilhos de alumínio é de 1.7 mm.  Existe a possibilidade de caixilho tricarril con profundidade de 182 mm.

Os perfis de alumínio possuem rotura de ponte térmica obtida por inserção de varetas tubulares isolantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidade no aro fixo e na folha. Todas estas varetas de poliamidas são reforçadas com 25% de fibra de vidro.

Encontros de folhas em esquina a 90º sem perfil separador (canto livre)

Categorias alcançadas em banco de ensaios*:

Permeabilidade ao ar consoante Norma EN 12207:2000		Classe  4

Estanquidade à água consoante Norma EN 12208:2000		Classe  7A

Resistência ao vento consoante Norma EN 12210:2000		Classe  C5

* Ensaio de referência 1.23 x 1.52 m. 1 folha + 1 fixo

Acabamento Superficial:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... efectuado em ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e  selado (colmatagem). A espessura e qualidade da capa anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS QUALANOD com um valor mínimo classe ........  microns.

-Lacado, cor RAL-............. efectuado em ciclo completo que compreende desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pó de poliéster com aplicação electrostática e posterior polimerização a 200º. A qualidade da capa de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT estando a sua espessura compreendida entre 60 e 100 microns.

Perfil interior:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... efectuado em ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e  selado (colmatagem). A espessura e qualidade da capa anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS QUALANOD com um valor mínimo classe ........  microns.

-Lacado, cor RAL-............. efectuado em ciclo completo que compreende desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pó de poliéster com aplicação electrostática e posterior polimerização a 200º. A qualidade da capa de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT estando a sua espessura compreendida entre 60 e 100 microns.