# Système  FAÇADE EQUITY

Fournissement et pose de profilés pour façade légère, composés de modules généraux aux dimensions ....................   regroupant  .......... zones de  vision réalisés avec de profilés en alliage d’aluminium 6063 et traitement thermique T-5.

Structure portante composée de …….  montants dimensionnés selon le calcul statique types COR-9351 ou COR-9354 et des traverses type COR-9341 ou COR-9344, en fonction des besoins spécifiques des travaux. Tous deux ont une surface à la vue de 18 mm et sont pourvus de canaux d’évacuation et d’aération, et sont raccordés par des butées avec joints de dilatation sur les deux côtés.

Vitrage réalisé à base d’un profilé COR-9140 qui fait pression périphériquement sur le verre en le fixant à la structure portante. Finalement, des capots COR -9133, COR-9139, COR-9142, COR-9143, COR-9183 ou COR -9198  horizontaux et verticaux, offrent comme résultat une surface extérieure de l’aluminium à la vue de 52 mm à l’horizontal et au verticale.

Étanchéité assurée par une triple barrière conformée de joints EPDM.

Rupture du pont thermique de 24 mm.

Finition de surface :

-Anodisé, finition ..................  couleur.................... réalisé par un cycle complet comprenant les opérations de dégraissage, lavage, oxydation anodique, couleur et marquage. L’épaisseur et la qualité de la couche d’anodisation sont assurées par le label EWAA-EURAS, avec une valeur minimale classification ........  microns.

-Laquage, couleur RAL-............. réalisé par un cycle complet comprenant dégraissage, décapage de nettoyage à la soude caustique, lavage, oxydation contrôlée, séchage et thermolaquage par des poudres en polyester avec application électrostatique et cuisson postérieure à 200 º C. La qualité de la couche de laquage est assurée par le label QUALICOAT, avec une épaisseur de 60 à 100 microns.