# Sistema  FACHADA MILLENNIUM

Fornecimento e instalação de perfis para fachada ligeira compostos por módulos gerais de dimensões.................... formados por .......... zonas de  visão realizados com esquadrias de liga de alumínio 6063 e tratamento térmico T-5.

Estrutura portante composta por ........... montantes  tipo COR-9051 com uma superfície visível de 65 mm o que garante uma perfeita resistência à flexão ante a acção do vento

Envidraçamento realizado à base de grampos fixados ao montante e rótulas de aço inoxidável sobre as quais se fixa o vidro previamente furado.

Estanquidade óptima conseguida graças a uma junta de silicone extruída vedada posteriormente.

Neste sistema não há possibilidade de abertura.

Fixação realizada mediante três peças de alumínio extruído 9065 que garante uma regulagem tridimensional e corrige as possíveis deficiências dos forjamentos, deixando a fachada totalmente nivelada.

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado ..................  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase ........  micras.

-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.