# Sistema  FACHADA VENTILADA ESTRUTURAL

Fornecimento e instalação de perfis para fachada ligeira compostos por módulos gerais de dimensões.................... formados por .......... zonas de  visão realizados com esquadrias de liga de alumínio 6063 e tratamento térmico T-5.

Estrutura portante composta por montantes  tipo COR-9553 com uma superfície visível de 50 mm que assegura uma perfeita resistência à flexão ante a acção do vento e travessas interior e exterior tipo COR-9554 e COR-9555..

Vidro exterior aderido a um perfil tipo COR-2030 anodizado especial para a colagem do silicone estrutural e colocado nos bastidores Cor-9525. Estanquidade óptima conseguida graças a uma barreira tripla formada por juntas EPDM.

Vidro interior em perfis de folhas de abrir interiores, de referência COR-2085.

Estancamento óptimo conseguido com uma barreira tripla formada por juntas EPDM.

Fixação realizada mediante três peças de alumínio extruído que garantem uma regulagem tridimensional e corrigem as possíveis deficiências dos forjamentos, deixando a fachada totalmente nivelada.

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado ..................  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase ........  micras.

-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.