# Sistema  GUARDAS

Fornecimento e colocação de guardas compostas de caixilhos de liga de alumínio 6063 com tratamento térmico   T-5.

Estrutura portante composta por fixação de corrimão ……………. e pilares 40 x 20 mm COR-8507 distanciadas …….... mm escoradas mediante fixações tipo 908515.

Estética:

- Guarda vidro total com corrimão elíptico COR-8509 de 80 mm. de perímetro exterior

- Guarda de vidro com borde superior livre e corrimão tipo cuadrado COR-8520 (60mm. de largura) / circular COR-8510 (66 mm. de diámetro) / elíptico COR-8501 (80 mm. de perímetro exterior)

- Guarda de pequeño varão total COR-8508 e corrimão tipo cuadrado COR-8520 (60mm. de largura) / circular COR-8510 (66 mm. de diámetro) / elíptico COR-8501 (80 mm. de perímetro exterior)

- Guarda de pequeño varão com borde superior livre e corrimão tipo cuadrado COR-8520 (60mm. de largura) / circular COR-8510 (66 mm. de diámetro) / elíptico COR-8501 (80 mm. de perímetro exterior)

Categorias alcançadas em banco de ensaios*:

Segundo normas EN 85.237-1991, EN 85.238-1991 e EN 85.240-1990

1-Ensaio estático horizontal para o exterior

2-Ensaio estático horizontal para o interior

3-Ensaio estático vertical

4-Ensaio dinâmico com corpo brando

5-Ensaio dinâmico com corpo duro

6-Ensaio de segurança

(EN 85.240:1990): Classe A- Excelente

*Ensaio de referência guarda vidro em toda a altura de 1.100 mm.(H) x 2.450 mm.(L) e 3 pilares.

*Ensaio de referência guarda pequeno varão com borde superior livre de 1.100 mm.(H) x 2.000 mm.(L) e 3 pilares.

Acabamento Superficial:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... efectuado em ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e  selado (colmatagem). A espessura e qualidade da capa anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS QUALANOD com um valor mínimo classe ........  microns.

-Lacado, cor RAL-............. efectuado em ciclo completo que compreende desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pó de poliéster com aplicação electrostática e posterior polimerização a 200º. A qualidade da capa de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT estando a sua espessura compreendida entre 60 e 100 microns.