# Sistema VIEW GLASS sobre laje

Fornecimento e colocação de guarda-corpos de proteção, CORTIZO VIEW GLASS sobre laje, com vidro de segurança, composto por perfil na liga de alumínio 6063 e tratamento térmico T-6, referência COR – 8553, incluindo calços e juntas de vidro segundo a composição do mesmo, topos de remate laterais e fixações à laje.

Composição do vidro laminado temperado de segurança, segundo a altura máxima desde a superfície inferior do perfil de suporte até à superfície superior do vidro:

- 6 temperado / 4 PVB de 0,38 / 6 temperado, para altura máxima de 400 mm.

- 8 temperado / 4 PVB de 0,38 / 8 temperado, para altura máxima de 800 mm.

- 10 temperado / 4 PVB de 0,38 / 10 temperado, para uma altura máxima de 1.100 mm.

Categorias alcançadas em banco de ensaios*:

Cumprimento das especificações da norma UNE 85-238-91 para os seguintes ensaios:

- Ensaio estático horizontal do interior para o exterior.

  - Para lugares privados de zona de estacionamento de comprimento <3,25 m.

  - Para lugares públicos.

- Ensaio estático horizontal do exterior para o interior.

- Ensaio dinâmico com corpo mole

- Ensaio dinâmico com corpo duro

Cumprimento dos requisitos do CTE DB SE-AE ponto 3.2 para as categorias / subcategorias de uso onde se exige uma resistência de 0,8 kN/m.

- Zonas residenciais.

- Zonas administrativas.

C1.	Zonas com mesas e cadeiras, de acesso ao público.

C2.	Zonas com assentos fixos, de acesso ao público.

D.	Zonas comerciais.

G.	Coberturas acessíveis unicamente param manutenção.

Cumprimento das especificações do Eurocódigo 1, ações em estruturas (UNE-EN 1991-1-1:2003/AC:2010) indicadas na tabela 6.12, para as categorias de utilização onde se exija uma resistência ≤1,0 kN/m:

- Zonas de actividades domésticas e residenciais.

- Zonas de escritórios.

C1.	Zonas com mesas, etc., onde se possam aglomerar pessoas.

C2.	Zonas com assentos fixos, onde se possam aglomerar pessoas.

C3.	Zonas sem obstáculos para a movimentação de pessoas, onde se possam aglomerar pessoas.

C4.	Zonas em que são possíveis actividades físicas, onde se possam aglomerar pessoas.

G.	Uso industrial.

Acabamento Superficial:

-Anodizado natural grata, realizado num ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e colmatagem. A espessura e qualidade da camada anódica é garantida pela marca de qualidade EWAA-EURAS com um valor mínimo classe ........  microns.

# Sistema VIEW GLASS para a testa da laje

Fornecimento e colocação de guarda-corpos de proteção, CORTIZO VIEW GLASS para a testa da laje, com vidro de segurança, composto por perfil na liga de alumínio 6063 e tratamento térmico T-6, referência COR–8552 para o suporte inferior e COR-8551 para a capa de revestimento, incluindo calços e juntas de vidro segundo a composição do mesmo, topos de remate laterais e fixações à laje.

Composição do vidro laminado temperado de segurança, segundo a altura máxima desde a superfície superior do perfil de suporte até à superfície superior do vidro:

- 6 temperado / 4 PVB de 0,38 / 6 temperado, para altura máxima de 400 mm.

- 8 temperado / 4 PVB de 0,38 / 8 temperado, para altura máxima de 800 mm.

- 10 temperado / 4 PVB de 0,38 / 10 temperado, para uma altura máxima de 1.100 mm.

Categorias alcançadas em banco de ensaios*:

Cumprimento das especificações da norma UNE 85-238-91 para os seguintes ensaios:

- Ensaio estático horizontal do interior para o exterior.

  - Para lugares privados de zona de estacionamento de comprimento <3,25 m.

  - Para lugares públicos.

- Ensaio estático horizontal do exterior para o interior.

- Ensaio dinâmico com corpo mole

- Ensaio dinâmico com corpo duro

Cumprimento dos requisitos do CTE DB SE-AE ponto 3.2 para as categorias / subcategorias de uso onde se exige uma resistência de 0,8 kN/m.

- Zonas residenciais.

- Zonas administrativas.

C1.	Zonas com mesas e cadeiras, de acesso ao público.

C2.	Zonas com assentos fixos, de acesso ao público.

D.	Zonas comerciais.

G.	Coberturas acessíveis unicamente param manutenção.

Cumprimento das especificações do Eurocódigo 1, ações em estruturas (UNE-EN 1991-1-1:2003/AC:201) indicadas na tabela 6.12, para as categorias de utilização onde se exija uma resistência ≤1,0 kN/m:

- Zonas de actividades domésticas e residenciais.

- Zonas de escritórios.

C1.	Zonas com mesas, etc., onde se possam aglomerar pessoas.

C2.	Zonas com assentos fixos, onde se possam aglomerar pessoas.

C3.	Zona sem obstáculos para a movimentação de pessoas, onde se possam aglomerar pessoas.

C4.	Zonas em que são possíveis actividades físicas, onde se possam aglomerar pessoas.

G.	Uso industrial.

Acabamento Superficial:

-Anodizado natural grata, realizado num ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e colmatagem. A espessura e qualidade da camada anódica é garantida pela marca de qualidade EWAA-EURAS com um valor mínimo classe ........  microns.