# Sistema  PANEL COMPOSITE CORTIZO

Suministro y colocación de revestimiento a base de bandejas realizadas con planchas de panel composite de aluminio Cortizo PE o FR de 4 mm. de espesor total, formada por doble lámina exterior e interior de aluminio de 0,5 mm. de espesor aleación 3005H44 / 3105H44 / 3105H46 o 5005H22  con núcleo de material polímero de 3 mm. Aluminio lacado a la cara exterior con pintura PVDF Kynar 500 de 25/35 micras en color……………….con film plástico de protección. Aluminio lacado a cara interior primer de protección. Incluido el troquelado, fresado y corte de las planchas para la formación de las bandejas de composite Cortizo a las dimensiones necesarias.

Modulación horizontal y vertical de panel de largo ………… mm y ancho …………..mm. Entrecalles entre bandejas de entre 8-10 mm.

Estructura portante compuesta por elementos constructivos tales como perfiles de aluminio en forma de omega de aleación 6063 T5, soportes de cuelgue y anclaje en forma de doble T, tornillería de acero inoxidable, remaches, gomas antivibración que permiten sistema de fijación y anclaje según necesidades de la obra.

Acabado Superficial:

Lacado  color……............. efectuado con recubrimientos de alta resistencia a corrosión y envejecimiento:

- PVDF Kynar 500 (polivinilo fluorado) (70/30) 2 capas de alta flexibilidad y resistencia a los rayos UV

- Poliéster de alta durabilidad (HDPE)

o

-PVDF Kynar 500 (polivinilo fluorado) (70/30) 3 capas especial para ambientes particularmente agresivos.

La calidad de la capa de lacado presenta un espesor comprendido entre 25 y 35 micras.