# Sistema  PORTA MILLENNIUM FR com RPT

Fornecimento e colocação de portas de batente compostas por perfis de liga  de alumínio 6063 com tratamento térmico T-5.

Aro fixo e folha têm uma secção de 80 mm respectivamente com uma espessura média dos perfis de alumínio de 2.2 mm. A folha e aro fixo são coplanares.

As dobradiças sobrepostas  de duas ou três palas suportam até 240Kg de peso máximo por folha.

Os perfis de alumínio dispõem de rotura de ponte térmica obtida por inserção de varetas isolantes de poliamida 6.6 de 35 mm de profundidade tanto no aro fixo como na folha. Sempre reforçadas com 25 % de fibra de vidro.

Así mesmo, estos perfis oferecem um período de resistência ao fogo de 60 minutos graças à utilização de materiais isolantes e retardantes nas câmaras do perfil, juntas intumescentes de efeito expansivo e papel biossoluvel nas zonas do vidro.

Categorias alcançadas em banco de ensaios*:

Resistência ao fogo e controlo do fumo

Normas EN 1364-1:2000 e EN 1634-1:2010

Classe EI260 – C5

Classificação segundo a norma EN 13501-2:2009+A1:2010 (C5= 200.000 ciclos de proba)

*Ensaio de referência porta 1,35 x 2,35 m. 1 folha e  vidro EI60 monolítico 23 a 25 mm.

Acabamento Superficial:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... efectuado em ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e  selado (colmatagem). A espessura e qualidade da capa anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS QUALANOD com um valor mínimo classe ........  microns.

-Lacado, cor RAL-............. efectuado em ciclo completo que compreende desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pó de poliéster com aplicação electrostática e posterior polimerização a 200º. A qualidade da capa de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT estando a sua espessura compreendida entre 60 e 100 microns.

Perfil interior:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... efectuado em ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e  selado (colmatagem). A espessura e qualidade da capa anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS QUALANOD com um valor mínimo classe ........  microns.

-Lacado, cor RAL-............. efectuado em ciclo completo que compreende desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pó de poliéster com aplicação electrostática e posterior polimerização a 200º. A qualidade da capa de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT estando a sua espessura compreendida entre 60 e 100 microns.