# Système  COR-60 à  RPT

Fournissement et pose de fenêtres/portes battantes de canal européen, composées de profilés en alliage d’aluminium 6063 avec traitement thermique T-5, et des accessoires pour garantir le bon fonctionnement et les résultats obtenus lors des essais.

Le dormant et l’ouvrant ont une section de 60 mm et 68 mm respectivement, aussi bien pour les fenêtres que pour les portes-fenêtres. L’épaisseur moyenne des profilés en aluminium est de 1,6 mm pour fenêtres et portes.

Les profilés en aluminium sont pourvus de rupture du pont thermique, assurée par l’insertion des barrettes isolantes tubulaires en polyamide 6.6 de 24 mm de profondeur, renforcées par l’incorporation de 25 % de fibre de verre et de mousse de polyoléfine de périmètre sur la zone du vitrage.

.

Étanchéité assurée par un système de triple joint EPDM.

Catégories atteintes sur les bancs d’essais* :

Perméabilité à l’air conformément à la Norme EN 12207:2000		Classe  A4

Étanchéité à l’eau conformément à la Norme EN 12208:2000              	Classe  E1200

Résistance au vent conformément à la Norme EN 12210:2000            	Classe  VC5

* Essai de référence fenêtre de 1,20 x 1,16 m.  2 vantaux

Finition de surface :

Profilé extérieur :

-Anodisé, finition ..................  couleur.................... réalisé par un cycle complet comprenant les opérations de dégraissage, lavage, oxydation anodique, couleur et marquage. L’épaisseur et la qualité de la couche d’anodisation sont assurées par le label EWAA-EURAS, avec une valeur minimale classification ........  microns.

-Laquage, couleur RAL-............. réalisé par un cycle complet comprenant dégraissage, décapage de nettoyage à la soude caustique, lavage, oxydation contrôlée, séchage et thermolaquage par des poudres en polyester avec application électrostatique et cuisson postérieure à 200 º C. La qualité de la couche de laquage est assurée par le label QUALICOAT, avec une épaisseur de 60 à 100 microns.

Profilé intérieur :

-Anodisé, finition ..................  couleur.................... réalisé par un cycle complet comprenant les opérations de dégraissage, lavage, oxydation anodique, couleur et marquage. L’épaisseur et la qualité de la couche d’anodisation sont assurées par le label EWAA-EURAS, avec une valeur minimale classification ........  microns.

-Laquage, couleur RAL-............. réalisé par un cycle complet comprenant dégraissage, décapage de nettoyage à la soude caustique, lavage, oxydation contrôlée, séchage et thermolaquage par des poudres en polyester avec application électrostatique et cuisson postérieure à 200 º C. La qualité de la couche de laquage est assurée par le label QUALICOAT, avec une épaisseur de 60 à 100 microns.