# Système  COR VISION COULISSANT à RPT

Fournissement et pose de fenêtres/portes coulissantes composées de profilés en alliage d’aluminium 6063 avec traitement thermique T-5, avec une épaisseur moyenne des profilés en aluminium est de 2 mm.

Le dormant  et l’ouvrant ont une section de 116  mm et 37 mm, respectivement dans l’application à deux vantaux. Il existe la possibilité de dormant à trois rails de 182 mm. de profondeur.

Les profilés en aluminium sont pourvus de rupture du pont thermique, assurée par l’insertion des barrettes isolantes en polyamide 6.6 de 24 mm de profondeur en dormant  et  ouvrant, renforcés par l’incorporation de 25 % de fibre de verre.

La face vue centrale est de seulement 20 mm.

Possibilité d’ouverture en angle à 90º sans meneaux.

Possibilité d’ouverture galandage à 1 et 2 vantaux.

Catégories atteintes sur le poste d’essais* :

Perméabilité à l’air conformément à la Norme EN 12207:2000		Classe  A4

Étanchéité à l’eau conformément à la Norme EN 12208:2000              	Classe  E7A

Résistance au vent conformément à la Norme EN 12210:2000		Classe  VC5

* Essai de référence 1.23 x 1.55  m 1 vantail + 1 fixe

Finition de surface :

Profilé extérieur :

-Anodisé, finition ..................  couleur.................... réalisé par un cycle complet comprenant les opérations de dégraissage, lavage, oxydation anodique, couleur et marquage. L’épaisseur et la qualité de la couche d’anodisation sont assurées par le label EWAA-EURAS, avec une valeur minimale classification ........  microns.

-Laquage, couleur RAL-............. réalisé par un cycle complet comprenant dégraissage, décapage de nettoyage à la soude caustique, lavage, oxydation contrôlée, séchage et thermolaquage par des poudres en polyester avec application électrostatique et cuisson postérieure à 200 º C. La qualité de la couche de laquage est assurée par le label QUALICOAT, avec une épaisseur de 60 à 100 microns.

Profilé intérieur :

-Anodisé, finition ..................  couleur.................... réalisé par un cycle complet comprenant les opérations de dégraissage, lavage, oxydation anodique, couleur et marquage. L’épaisseur et la qualité de la couche d’anodisation sont assurées par le label EWAA-EURAS, avec une valeur minimale classification ........  microns.

-Laquage, couleur RAL-............. réalisé par un cycle complet comprenant dégraissage, décapage de nettoyage à la soude caustique, lavage, oxydation contrôlée, séchage et thermolaquage par des poudres en polyester avec application électrostatique et cuisson postérieure à 200 º C. La qualité de la couche de laquage est assurée par le label QUALICOAT, avec une épaisseur de 60 à 100 microns.