# Sistema  PUERTA MILLENNIUM PLUS com  RPT

Fornecimento e colocação de portas baterntes compostas por perfis de liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T-5.

Aro fixo e folha têm uma secção de 70 mm respectivamente com uma  espessura média dos perfis de alumínio de 2 mm. A folha e o aro fixo são coplanares.

As dobradiças sobrepostas ou de canal de duas ou três palas suportam até 220 Kg. de peso máximo por folha. Na opção de dobradiças ocultas, o peso máximo por folha é de 120 Kg.

Os perfis de alumínio possuem rotura de ponte térmica obtida por inserção de varetas isolantes de poliamida 6.6 de 24 mm. Todas estas varetas de poliamidas são reforçadas com 25% de fibra de vidro.

Estanquidade por sistema de triple junta de EPDM.

Categorias alcançadas em banco de ensaios*:

Permeabilidade ao ar consoante Norma EN 12207:2000		Classe  4

Estanquidade à água consoante Norma EN 12208:2000		Classe  6A

Resistência ao vento consoante Norma EN 12210:2000		Classe  C4

* porta 1,20 x 2.30 m. 1 folha

Resistência ao impacto de corpo  brando segundo

Norma EN 13049:2003	                                         		Classe 5 (máx)

*porta 1.80 x 2.20, 2 folhas, vidro laminado 3+3

Resistência a abertura e fecho repetidos segundo

Norma EN 1191:2000	                                                       	  500.000 ciclos

*porta 0.935 x 2.10, 1 folha

Acabamento Superficial:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... efectuado em ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e  selado (colmatagem). A espessura e qualidade da capa anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS QUALANOD com um valor mínimo classe ........  microns.

-Lacado, cor RAL-............. efectuado em ciclo completo que compreende desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pó de poliéster com aplicação electrostática e posterior polimerização a 200º. A qualidade da capa de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT estando a sua espessura compreendida entre 60 e 100 microns.

Perfil interior:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... efectuado em ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e  selado (colmatagem). A espessura e qualidade da capa anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS QUALANOD com um valor mínimo classe ........  microns.

-Lacado, cor RAL-............. efectuado em ciclo completo que compreende desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pó de poliéster com aplicação electrostática e posterior polimerização a 200º. A qualidade da capa de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT estando a sua espessura compreendida entre 60 e 100 microns.