# Système  PORTE MILLENNIUM PLUS à  RPT

Fournissement et pose de portes battantes, composées de profilés en alliage d’aluminium 6063 avec traitement thermique T-5, et des accessoires pour garantir le bon fonctionnement et les résultats obtenus lors des essais.

Le dormant et l’ouvrant ont une section de 70 mm. L’épaisseur moyenne des profilés en aluminium est de 2.0 mm.

Le dormant et l’ouvrant sont coplanaires.

Les charnières de haute résistance de deux ou trois lames supportent jusqu’à 220 Kg par vantail. Dans le cas de charnières cachées, le poids maximum est de 120 Kg par vantail.

Les profilés en aluminium sont pourvus de rupture du pont thermique, assurée par l’insertion des barrettes isolantes tubulaires en polyamide 6.6 de 24 mm de profondeur, renforcées par l’incorporation de 25 % de fibre de verre.

Étanchéité assurée par un système de triple joint EPDM.

Catégories atteintes sur les bancs d’essais :

Perméabilité à l’air conformément à la Norme EN 12207:2000		Classe  A4

Étanchéité à l’eau conformément à la Norme EN 12208:2000              	Classe  E6A

Résistance au vent conformément à la Norme EN 12210:2000            	Classe  VC4

* Essai de référence porte de 1,20 x 2,30 m. 1 vantail

Résistance au choc de corps mou et lourd selon la norme EN 13049:2003

Classe 5 (max)

* Essai de référence porte de 1,80 x 2,20 m. 2 vantaux. Vitrage laminaire 3+3

Résistance à l'ouverture et fermeture répétée selon la norme EN 1191:2000

500.000 cycles

* Essai de référence porte de 0,935 x 2,10 m. 1 vantail

Finition de surface :

Profilé extérieur :

-Anodisé, finition ..................  couleur.................... réalisé par un cycle complet comprenant les opérations de dégraissage, lavage, oxydation anodique, couleur et marquage. L’épaisseur et la qualité de la couche d’anodisation sont assurées par le label EWAA-EURAS, avec une valeur minimale classification ........  microns.

-Laquage, couleur RAL-............. réalisé par un cycle complet comprenant dégraissage, décapage de nettoyage à la soude caustique, lavage, oxydation contrôlée, séchage et thermolaquage par des poudres en polyester avec application électrostatique et cuisson postérieure à 200 º C. La qualité de la couche de laquage est assurée par le label QUALICOAT, avec une épaisseur de 60 à 100 microns.

Profilé intérieur :

-Anodisé, finition ..................  couleur.................... réalisé par un cycle complet comprenant les opérations de dégraissage, lavage, oxydation anodique, couleur et marquage. L’épaisseur et la qualité de la couche d’anodisation sont assurées par le label EWAA-EURAS, avec une valeur minimale classification ........  microns.

-Laquage, couleur RAL-............. réalisé par un cycle complet comprenant dégraissage, décapage de nettoyage à la soude caustique, lavage, oxydation contrôlée, séchage et thermolaquage par des poudres en polyester avec application électrostatique et cuisson postérieure à 200 º C. La qualité de la couche de laquage est assurée par le label QUALICOAT, avec une épaisseur de 60 à 100 microns.