# Sistema COR-80 INDUSTRIAL com RPT

Fornecimento e colocação de janelas/portas de batente de canal europeu compostas por perfiles em liga de alumínio 6063 e tratamento térmico T-5.

Aro fixo e folha têm uma profundidade de 80 mm e 88 mm respetivamente tanto nas janelas como nas portas janela. A espessura média dos perfis de alumínio é 1,5 mm nas janelas e 1,7 nas portas janela.

Os perfis de alumínio apresentam rotura de ponte térmico obtida por inserção de varetas isolantes de poliamida 6.6 de45 mm de profundidade reforçadas com 25 % de fibra de vidro.

Estanquidade garantida por um sistema de tripla junta de EPDM.

Categorias alcançadas no banco de ensaios*:

Permeabilidade ao ar segundo Norma UNE-EN 12207:2000	 Classe  4

Estanqueidade à água segundo Norma UNE-EN 12208:2000         Classe  E1950

Resistência ao vento segundo Norma UNE-EN 12210:2000       Classe  C5

* Ensaio de referencia janela de 1.23 x 1.48 m 2 folhas

Acabado Superficial:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... obtido num ciclo completo que abrange as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e vedação. A espessura e a qualidade da camada anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS com um valor mínimo classe ........  mícrons.

-Lacado, cor RAL-............. obtido com um ciclo completo que abrange desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pós de poliéster com aplicação electrostática e posterior cocção a 200º C. A qualidade da camada de lacado está garantida pelo selo QUALICOAT  e apresenta uma espessura compreendida entre 60 e 100 mícrons.

Perfil interior:

-Anodizado, acabamento.................  cor.................... obtido num ciclo completo que abrange as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e vedação. A espessura e a qualidade da camada anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS com um valor mínimo classe ........  mícrons.

-Lacado, cor RAL-............. obtido com um ciclo completo que abrange desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pós de poliéster com aplicação eletrostática e posterior cocção a 200º C. A qualidade da camada de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT  e apresenta uma espessura compreendida entre 60 e 100 mícrons.